**ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ Chalky Finish\_WALL PAINT**

* Ультраматовая самогрунтующаяся краска.
* Герметизирует пористые поверхности, что позволит достигнуть хорошей укрывистости и ровного матового блеска.
* Для полного укрытия контрастной подложки достаточно 2-х слоев краски.
* Износостойкая, устойчива к механическому воздействию и мытью с использованием моющих средств с щеткой.
* Для внутренних работ.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** прекрасно подходит для окрашивания стен, потолков, а также деревянных панелей или мебели из дерева.  
  
**АДГЕЗИЯ:**прекрасная адгезия к новым или ранее окрашенным поверхностям, таким как гипсокартон, гипс, бетон, штукатурка, а также к загрунтованным или ранее окрашенным дереву и металлу и др.  
  
**СОСТАВ:** акрило-латексная дисперсия, пигменты, вода.

**РАСХОД:** до 10 м2 в 1 слой, зависит от пористости поверхности и способа нанесения.

**КОЛЕРОВКА:** готовые цвета, не для колеровки.  
  
**БЛЕСК:** MATT- ультраматовая, бархатистая и нежная на ощупь.

**ИНСТРУМЕНТ:**   
\*упругая кисть с синтетической щетиной,с утонченными или расщепленными кончиками;  
\*валик "флоковый" или валик "велюр" с ворсом не более 0,5см;  
\*краскопульт высокого давления или краскопульт для безвоздушного распыления.

**НАНЕСЕНИЕ:** Наносить при температуре воздуха, материала и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 80%. Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением, для равномерного распределения красочного пигмента. При использовании нескольких банок колерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для обеспечения однородного оттенка покрытия.  
  
Рекомендуется наносить в 2 слоя с соблюдением временного интервала между ними:

1. первый слой выступает в качестве грунта и заполняет поры, создавая базу для верхнего слоя.
2. Второй слой создает эффектное покрытие прочную защитную пленку.

При безвоздушном распылении используйте пистолет с соплом 0.017" (0.43 мм), при давлении 2000-2600 psi (136-170 атм.).  
  
**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):  
  
\*до отлипа – 30 минут;  
  
\*повторное нанесение – через 1 час;  
  
\*полное высыхание– через 4 часа;  
  
\*полное отверждение красочной пленки – 2 дня.  
  
**Очистка:** очищайте руки и инструменты мыльной водой. Потеки и брызги с поверхностей удаляйте немедленно влажной тряпкой. Чтобы удалить засохшую краску с инструмента или подсохшие потеки и капли краски, используйте бытовые очистители.