**WATCO® TEAK OIL+STAIN**

**ТИКОВОЕ  ТОНИРУЮЩЕЕ МАСЛО**

WATCO® TEAK OIL+STAIN  специально разработано для тонирования и защиты деревянных поверхностей в 1 слой.

Идеальный состав для плотных пород дерева, таких как тик, красное дерево и др. Также подходит для мягких пород. Глубоко проникает в поры древесины, тонируя и защищая её изнутри. Создаст тёплый, сияющий вид дорогой отделки ручной работы.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:**

* "напитывает" древесину, поддерживает ее естественную влажность, предотвращает ее пересыхание;
* весь процесс тонирования и защиты пройдет в 1 простой и быстрый шаг-просто нанесли, оставили впитываться и удалили остатки;
* обеспечивает защиту от плесени, гниения, изменения геометрии, разбухания или растрескивания древесины;
* УФ-стойкое и влагостойкое покрытие позволяет надёжно защитить дерево, даже на яхтах выше ватерлинии;
* не растрескивается, не отслаивается и не шелушится;
* для внутренних и наружных работ.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:**для новых, старых или прессованных деревянных поверхностей. Для всех типов дерева, включая экзотические породы.

**Ограничения:**не наносить на загрунтованные или предварительно окрашенные эмалевыми или акриловыми составами поверхности, т.к. эти покрытия исключают возможность проникновения защитного масла внутрь древесины. Не рекомендуется для полов с интенсивным трафиком и деревянных поверхностей ниже ватерлинии.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** *внутренние работы* - отлично подходит для защиты и преображения мебели, дверей, шкафов, деревянных панелей, деревянного декора;

*наружные работы* - прекрасное решение для защиты и преображения фасадов из гладкой и грубой древесины, беседок, садовой мебели, окон и дверей, пергол, деревянных ограждений и заборов, а также для защиты дерева на яхтах и лодках выше ватерлинии.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:**масло пигментированное, прозрачное.  Придает цвет+ сатиновый отблеск обработанной поверхности, подчеркивает волокна и текстуру дерева.

На новом, ранее не тонированном дереве: создаст на поверхности полуматовое покрытие различных оттенков. Для очень светлых пород дерева, таких как сосна, оттенок может казаться более насыщенным, чем на твердых породах дерева.

На тонированном маслами дереве (не содержащими полиуретан или эфир канифоли) / по желанию: усиливает оттенок тонированного дерева, делает его ярче.

Перед нанесением на всю ранее тонированную поверхность проверьте эти масла на совместимость (тестовый выкрас на незаметном участке).

**СОСТАВ:** натуральное льняное масло, алкиды, фенольный эфир канифоли, неорганические пигменты, уайт-спирит.
**ЛОВ:** 350 г/л.

**УПАКОВКА:** канистра 0,946 л.

**ВЕС:** 0,96 кг/л.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 63% по массе.

**РАСХОД:** 14-18 м2/ 0,946 л

**ИНСТРУМЕНТ:**безворсовая хлопковая или полимерная ткань, кисть высокого качества, валик, краскопульт.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

**Ранее обработанные поверхности:**поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от старых покрытий, пыли, грязи, масел или инородных веществ. Старые покрытия должны быть удалены шлифованием для получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите ветошью, смоченной уайт-спиритом.

**Необработанные поверхности:** Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью №150-220 и удалите образовавшуюся пыль пылесосом, затем протрите ветошью, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для их просушивания.

**НАНЕСЕНИЕ**

Наносить при температуре от 13ºС до 33ºС.

Перед нанесением проведите тестирование на изменение цвета дерева или совместимость с базовым покрытием (тонирующим маслом без полиуретана или эфира канифоли в составе) на небольшом участке поверхности, проведя полный цикл пропитывания.

Тщательно перемешайте содержимое канистры перед нанесением и периодически помешивайте во время нанесения.

Обильно нанесите масло на обрабатываемую поверхность и оставьте напитываться на 30 минут.
Наносите добавочные слои каждые 15 минут для создания более насыщенного оттенка или в случае, если в течение 30ти минут произошло напитывание масла и поверхность стала выглядеть матовой.

Далее, безворсовой тряпочкой начинайте растирать не впитавшиеся остатки масла до абсолютно сухого покрытия.

Если есть необходимость дополнительного защитного слоя полиуретанового лака – обязательно дождитесь полного высыхания (72 часа + контроль высыхания).

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** зависит от температурных условий, влажности и типа древесины.

При температуре воздуха 21°C и влажности 50%:

* оставить первый слон напитываться на 30 минут;
* нанесение повторного слоя для насыщенного цвета и усиления защитных свойств - каждые 15 минут;
* до отлипа и легкое использование – 8 часов;
* нанесение защитного полиуретанового лака (по желанию) – 72 часа;

Более длительное время высыхания может быть в результате нанесения масла на красное дерево, кедр или древесину с высоким содержанием танина и масел или в периоды высокой влажности и/или низких температур.

**Хранение:** канистры после открытия не сохраняют герметичность. Для длительного хранения тщательно перемешайте содержимое канистры и перелейте в герметичную тару. Беречь от прямого попадания солнечного света.

**Хранение и утилизация промасленной ветоши**

Текстильных изделия, которые пропитаны маслами или лакокрасочными материалами, в составе которых есть растворитель, во время гниения или контакте тканей с кислородом могут выделять тепло, что приводит к повышению пожароопасности. В случае нахождения отработанного текстиля под солнечными лучами скорость нагревания увеличивается.

**Запрещается промасленную ветошь выкидывать в контейнер с легко воспламеняющимся мусором или хранить рядом с** **легковоспламеняющимися материалами**(деревянные опилки, стружки ветхое дерево, упаковочной бумаги и т.д.) .
Использованную ветошь собирайте и утилизируйте /выбрасывайте отдельно от обычного мусора. Хранить промасленную ветошь рекомендуется в герметичных металлических емкостях с плотной крышкой.

**Меры предосторожности:** избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и химически стойкие перчатки. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость закрытой при хранении.

**Держите подальше от детей!**

**Срок хранения: 3 года.**Дата изготовления указана на упаковке.

**Производитель:**Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции**www.arluma.ru.