**WATCO® WIPE-ON** **POLY**

**ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА**

WATCO® WIPE-ON POLY - совмещает стойкость полиуретановой защиты с красотой обработанных вручную деревянных поверхностей. Создает прозрачное покрытие, устойчивое к воздействию воды и бытовых химических веществ.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:**

* создает прочное защитное покрытие;
* защищает от воды, пятен, бытовых проливов, чистящих средств, следов естественного износа и других повреждений;
* обновляет внешний вид обработанных поверхностей, цвет тонированной древесины становится более глубоким и насыщенным;
* легко обрабатывать мебель с витиеватым и орнаментальным дизайном, а также углы и щели, труднодостижимые кистью;
* легок в нанесении;
* износостойкий;
* бесцветный;
* для внутренних работ.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** ранее покрытые, окрашенные или оголенные деревянные поверхности.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:**мебель, шкафы, двери, столы, барные стойки, антиквариат, рамки для картин, резные изделия, деревянный декор.

**Ограничения:**не рекомендуется для полов и наружных деревянных поверхностей.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:**прозрачное глянцевое или полуматовое покрытие.

**СОСТАВ:**уретан-алкид, уайт-спирит. **ЛОВ**: менее 460 г/л.

**УПАКОВКА:**канистра 0, 946 л.

**ВЕС:**0,88 кг/л = 0,83 кг/0, 946 л.

**СУХОЙ ОСТАТОК:**48-50% по массе.

**РАСХОД:**18 м2/0,946 л, зависит от породы и пористости древесины.

**ИНСТРУМЕНТ:**безворсовая ткань или салфетка хорошего качества.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**поверхность должна быть чистой, сухой, без воска, жира, масла, шеллака, лака, плесени. Удалите воск смывкой для воска, шеллак – смывкой для краски, плесень – 10%-м водным раствором бытового отбеливателя. Если потребуется, отшлифуйте деревянную поверхность наждачной бумагой в направлении ворса древесины. Начните с наждачной бумаги зернистостью №120, затем продолжайте №150, №180 и №220. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой или ветошью, смоченной уайт-спиритом.

**НАНЕСЕНИЕ**

При нанесении поверх белого или пастельных оттенков покрытия протестируйте продукт в незаметном месте, т. к.   может произойти пожелтение. Используйте полироль при температуре окружающей среды в пределах 16-32 ° C и относительной влажности ниже 85%. При повышенной влажности требуется больше времени для полного высыхания. Тщательно перемешайте содержимое контейнера, но не трясите. Нанесите слой полироля. Дайте высохнуть в течение 4-х часов. Нанесите второй слой. Для лучшей защиты рекомендуется нанести третий слой через 4 часа. Перед нанесением последнего слоя, слегка зашлифуйте поверхность в направлении волокон, используя наждачную бумагу №220. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**при температуре 21-270 С и 50% относительной влажности:

* до отлипа – 2-4 часа;
* до повторного покрытия – 4-6 часов;
* до складирования – 8-12 часов;
* до полного высыхания – 24 часа.

**Очистка** рук и инструментов уайт-спиритом.

**Хранение и утилизация промасленной ветоши**

Текстильных изделия, которые пропитаны маслами или лакокрасочными материалами, в составе которых есть растворитель, во время гниения или контакте тканей с кислородом могут выделять тепло, что приводит к повышению пожароопасности. В случае нахождения отработанного текстиля под солнечными лучами скорость нагревания увеличивается.

**Запрещается промасленную ветошь выкидывать в контейнер с легко воспламеняющимся мусором или хранить рядом с** **легковоспламеняющимися материалами**(деревянные опилки, стружки ветхое дерево, упаковочной бумаги и т.д.) .  
Использованную ветошь собирайте и утилизируйте /выбрасывайте отдельно от обычного мусора. Хранить промасленную ветошь рекомендуется в герметичных металлических емкостях с плотной крышкой.

**Хранение:** канистры после открытия не сохраняют герметичность. Для длительного хранения тщательно перемешайте содержимое канистры и перелейте в герметичную тару.

**Меры предосторожности:** избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и химически стойкие перчатки. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость закрытой при хранении.

**Держите подальше от детей!**

**Срок хранения: 7 лет.**Дата изготовления указана на упаковке.

**Производитель:**Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.